**Информационный лист**

|  |
| --- |
| **1 Наименование вещества / материала и сведения о производителе**  Торговое наименование: **StoColor Calcetura**  Производитель / поставщик:  Sto AG  Ehrenbachstraße 1  D - 79 780 Stühlingen  Tel.: +49 7744 57-0  Fax: +49 7744 57-215-78  Страна происхождения: Германия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2 Состав / Данные по компонентам** | | | |
| Характеристика продукта: водорастворимая известковая краска | | | |
| Цвет: натуральный белый | | | |
| Связующее вещество / пластификатор  гидроксид кальция | | | Вес %  20-40 |
| Пигменты |  |  |  |
| диоксид титана |  |  | 1-5 |
| Наполнитель |  |  |  |
| карбонат кальция |  |  | 10-20 |
| Растворитель |  |  |  |
| вода |  |  | 40-60 |
| Прочие добавки |  |  |  |
| производные целлюлозы  антивспениватель  диспергатор  полифосфат натрия |  |  | <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 |
|  |  |  |  |
| **3 Область применения** | | | |
| Для внутренних работ. На стены и потолки. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности. Не наносить на гипсосодержащие штукатурки и органические покрытия. | | | |
|  | | | |
| **4 Способ применения** | | | |
| Наносить кистью или валиком. | | | |

|  |
| --- |
| **5 Упаковка** |
| В ведрах по 20 кг |